**VEDAPONT WA5**

**Продуктът:**

VEDAPONT WA 5 е полимербитумна хидроизолационна мембрана с полиестерна основа и еластомерно покритие базирано на SBS – модифициран битум; за еднослойна хидроизолация под асфалтобетон и SMA, split mastic асфалт ( SMA)  
  
**Предимства на продукта:**

* подчинява се на немския стандарт ZTV-BEL-B и Швейцарския SIA 281/ Group C
* висока температурна устойчивост, асфалта може да бъде полаган директно върху мембраната
* голяма устойчивост на пукнатини
* отлично свързване с основата

**Област на приложение:**

* бетонови и стоманени мостове
* паркинги, подземни паркинги
* тунели

**Начин на полагане:  
  
Бетон :**    грапавина < 1,5 mm  ,  влажност  < 4% от масата  
**Грунд :**   Emaillit ST  или Isoseal 2k епоксидна  смола,  (priming, sealing,scratch coating)  
**Прилагане :**  нагрява се, застъпването на лентите е поне 10 см  напречно и 8 см надлъжно, като съседно полаганите ленти се отместват поне на 30см(шахматно разполагане). Повече информация може да се намери в упътването за приложение.  
**Настилане :**   асфалтобетон или SMA; температура на полагане max. 180 °C; асфалтът може да бъде прилаган директно върху мембраната без допълнителни предпазни мерки.  
  
**Съхранение:**  
  
VEDAPONT WA 5 рулата трябва да се съхраняват наредени вертикално и предпазени от влага и силно слънце.  Преди полагане през зимния сезон, да се осигури поне 12 часов  престой на рулата в помещение с температура над 0 оС.  
  
**Разпореждане:**  
  
Ликвидирането на отпадъците може да стане заедно с домашни или с подобни индустриални отпадъци. (Европейски каталог за третиране на отпадъците EWC No. 170302 “Асфалт без катрани”, както и LAGA каталог за отпадъци [State Working Group Waste], Waste Code No. 54912, битумни отпадъци).